**Tot Hoever van de rand kan de Sublimatie Mok 10 Oz bedrukt worden?**

De Sublimatie Mok 10 Oz kan in principe tot aan de rand bedrukt worden.

Omdat de rand van de Sublimatie Mok 10 Oz iets naar binnen loopt, is het wel van belang om te zorgen, dat er geen vouwen in de transfer komen in het gedeelte aan de boven- en onderkant. Dit kan voorkomen worden door de transfer goed op maat te snijden en zorgvuldig met Hittebestendige Tape strak om de Sublimatie Mok te doen voorpersen.  
Ook kan de warmte werking aan de dunnere rand anders zijn en de kleuroverdracht van de print iets beïnvloeden

**De rand van de afbeelding naast het oor van de Sublimatie Mok 10 Oz is wat vaag. Hoe kan dat?**

De print loopt dan iets te ver door naar de rand van het hitte element van de mokkenpers. De warmte ontsnapt langs de opening voor het oor van de Sublimatie Mok 10 Oz waardoor de overdracht aan de uiterste rand van het element niet optimaal is. Oplossing: De Print iets minder breed maken zodat deze verder onder het element zit.

**Het transferpapier wordt een beetje bruin tijdens het persen van de Sublimatie Mok 10 Oz, Gaat dit wel goed?**

Bij Sublimatie is dat niet ongebruikelijk; Dit komt door de relatief hoge temperatuur die nodig is voor de pigment overdracht. Geen probleem dus. Als de kleuren op de Sublimatie mok 10 Oz wat vaal worden en zwart wordt meer bruin, dan is de Sublimatie Mok 10 Oz meestal te heet geworden en is een seconde of 15 a 20 korter persen de oplossing.

**Ik heb een ander type mokkenpers. Kan ik die ook gebruiken?**

Vaak wel, maar de juiste instelling kan anders zijn bij een andere mokkenpers. Gebruik de volgende instelling als uitgangspunt: 165°C – 165 seconden. Indien dit niet lukt, neem dan contact met ons op via de mail : [info@glitterglamour.nl](mailto:info@glitterglamour.nl) Geef hierbij de gebruikte instelling en het merk en type mokkenpers door zodat we je kunnen adviseren.