**Handleiding MagiCut Dimension Flex**

Met het MagiCut dimension flex kan je teksten, cijfers en logo’s uitsnijden met een snijplotter en bedrukken op vrijetijdskleding, sportkleding, tassen en promotionele artikelen. Het rubberen flex voelt aangenaam zacht aan, beschikt over een dikte van 500 micron en is zeer gunstig geprijsd.

**Snij advies**

De verwerking van het MagiCut dimension flex is gemaakt voor gebruik met een snijplotter. Raadpleeg de snij instellingen voordat je gaat snijden.

**Verwerking**

1. Snij het ontwerp in spiegelbeeld uit.
2. Pel het overtollige flex weg met een pel mesje.
3. Positioneer het ontwerp met de drager naar boven
4. Stel de transferpers in op medium druk (4 bar)
5. Pers op 150°C voor 15 seconden.
6. Verwijder de drager koud.

**Aanbevolen stoffen**

* 100% katoen.
* 100% polyester.
* Polyester / katoen.

**Wasvoorschriften**

Wasbaar tot 60ºC, niet over de print strijken, niet in de droger. Bij textiel met een opdruk liever geen wasverzachter gebruiken. Niet wassen binnen 24 uur na het persen.