**Handleiding Soft metallic Flex**

**Verbeterd en Superdun!**

**Lage temperatuur**

**VOORPERSEN:** Nee

**TEMPERATUUR:** 130°C

**SECONDEN:** 10-15 seconden

**VERWIJDEREN:** Koud verwijderen

**DRUK:** Medium druk – 4 Bar

**Hoge temperatuur**

**VOORPERSEN:** Nee

**TEMPERATUUR:** 155°C

**SECONDEN:** 3-5 seconden

**RELEASEPAPIER:** Koud verwijderen

**DRUK:** Medium druk – 4 Bar

 **Het Soft Metallic Flexfolie moet gespiegeld worden uitgesneden.**

**Geschikt voor**

Katoen, Polyester, Mix van Katoen /Polyester

**Eigenschap**

Een unieke, snel reagerende polyester smeltlijm, die een zeer korte perstijd of lage verwerkingstemperatur mogelijk maakt. De folie is zeer dun en voegt zich fraai naar de structuur van de stof, waardoor een echte metallic mat effect ontstaat. De opdruk is zeer elastisch en uitstekend rek- en wasbaar. Door de klevende drager is de folie geschikt voor ontwerpen met kleine details en de drager dient lauw/koud verwijderd te worden.

**Behandeling**

1. Snij het ontwerp aan de lijmkant in spiegelbeeld
2. Verwijder het overtallige flexfolie materiaal met een pelmesje van de transparante drager, zodat alleen nog overblijft op de drager wat je daadwerkelijk wilt gaan drukken.
3. Leg het textiel op de transferpers en leg de transparante drager met daarop het ontwerp, boven op het textiel met de drager naar boven. Je ziet nu de afbeelding nu niet meer in spiegelbeeld door de transparante drager.
4. Verwerk het flexfolie met de aangegeven temperatuur, tijd en druk.
5. Verwijder de drager

**Opmaak**

De grondstoffen en materialen, die worden gebruikt zijn ecologisch verantwoord en bevatten geen schadelijke materialen of verontreinigingen en voldoen volledig aan de Reach regulation (EC) No 1907/2006 en CLP Regulation (EC) no 1272/2008 en latere revisies. Dit product is gegarandeerd vrij van asbest, PVC en PCB’s

**Het verschil tussen Metallic en Soft Metallic Flex**

Metallic flex heeft een spiegel effect en is hierdoor wat stugger. Soft metallic is het allerdunste flexfolie wat er bestaat en heeft ook een metallic look, minder spiegelend. Het Soft metallic voelt ultra zacht aan en is nauwelijks voelbaar.

**Wasvoorschriften**

Wasbaar tot 40°C
Niet over de print strijken
Niet in de droger
Geen wasverzachter gebruiken
**Niet wassen binnen 24 uur na het persen.**

**Snijinstellingen Silhouette Cameo**

Mes 1
Drukkracht 33
Snelheid 10