**Handleiding Holografisch Flex**

Voor een driedimensionale bedrukking

**Eigenschappen**

Voorpersen : Ja  
Temperatuur : 160℃  
Tijd : 15 Seconden  
Druk : Medium druk – 4 Bar  
Verwijderen : Koud  
Napersen : Niet Nodig

***Het Holografische Flexfolie moet gespiegeld worden uitgesneden.***

Geschikt voor Katoen, Polyester of mix van beide.

**Eigenschap**

Holografische effectfolie met tot wel 6 lagen, smeltlijm en transparante licht klevende PET drager.

**Opmaak**

De grondstoffen en materialen, die worden gebruikt zijn ecologisch verantwoord en bevatten geen schadelijke materialen of verontreinigingen en voldoen volledig aan de Reach regulation (EC) No 1907/2006 en CPL Regalution (EC) No 1272/2008 en latere revisies. Dit product is gegarandeerd vrij van asbest, PVC en PCB’s.

**Behandeling**

1. Snij het ontwerp aan de lijmkant in spiegelbeeld.  
2. Verwijder het overtollige flexfolie materiaal met een pelmesje van de transparantie drager,  
zodat alleen nog overblijft op de drager wat je daadwerkelijk wilt gaan bedrukken.  
3. Leg het textiel op de transferpers en leg de transparantie drager naar boven.  
Je ziet de afbeelding nu niet meer in spiegelbeeld door de transparante drager.  
4. Verwerk het flexfolie met de aangegeven temperatuur, tijd en druk.  
5. Verwijder de drager.

**Verwerking**

Holografisch Flex is met alle gangbare snijplotters te verwerken. Mogelijk dat bij de Silhouette Cameo Plotters een ontwerp dubbel gesneden moet worden, afhankelijk van de gesteldheid van het mesje. Een standaard mesje van 45℃ geeft het beste resultaat. Het is in alle gevallen beter de mesdruk te verhogen en niet dieper dan noodzakelijk te snijden. Dit maakt het snijresultaat nauwkeuriger dan wanneer het mesje te diep snijd.

Strass Effect !

Door het holografisch effect leent deze folie zich uitstekend voor strass steentjes imitatie. Door een ontwerp op te bouwen uit rondjes of een tekst te typen met een Font (lettertype) bestaande uit rondjes, ontstaat op het textiel een niet van echt te onderscheiden Strass effect. Zonder de nadelen van Strass. De holografische folie is in tegenstelling tot veel echte strass opdrukken uitstekend wasbaar, het pellen en aanbrengen is veel sneller, makkelijker en goedkoper dan bij echte strass steentjes.

Wasvoorschriften

* Wasbaar tot 60°C.
* niet over de print strijken.
* Niet in de droger.
* Geen wasverzachter gebruiken.
* Niet wassen binnen 24 uur na persen.