**Siser P.S. EasyWeed Stretch flexfolie**

De Siser P.S. Folie EasyWeed flexfolie is een PVC-vrije transferflexfolie voor textielafwerking van katoen, polyester en hun gemengde weefsels. De folie is met 90 µ erg dun en heeft een zeer zacht textiel handvat. Siser P.S. EasyeWeed Stretch is verkrijgbaar in vele sprekende kleuren. De flexfolie is extreem elastisch en geschikt vor de afwerking van moderne sportkleding, die vaak een hoog gehalte aan Lycra en Elasthaan bevatten. Ondanks zijn hoge elasticiteit is het zeer maatvast.

De zelfklevende polyester drager maakt het pellen makkelijker, waardoor de folie vooral bij kleine motieven en belettering zijn sterke punten kan laten zien. Naast sportkleding is EasyWeed Stretch ook zeer geschikt voor het bedrukken van gespannen textiel.

Gecertificeerd volgens OEKO-TEX® Standard 100 Klasse I.

**Verwerkingsinstructies**

Voorpersen: ja 2-3 seconden

Temperatuur 160 ° C

Perstijd: 20 seconden
Druk ca. 3,5 bar

Verwijderen: koud/lauw warm

Napersen: nee

Wasbaar tot 60 ° C

Chemisch reinigen: nee

Wassen: Binnenste buiten en niet eerder dan 24 uur na het persen

Alle informatie is gebaseerd op ervaring en dus zonder garantie. Applicatie- en wastesten op originele materialen moeten altijd worden uitgevoerd.

**Kleuren kunnen afwijken van de werkelijkheid en dienen slechts als overzicht!**