**Handleiding**

De verwerking van de Sublimatie Espresso Kopjes 12 stuks is opgesteld door onze specialisten en moet nauwkeurig worden gevolgd om te zorgen voor het beste eindresultaat. De verwerking kan je hieronder vinden, de instellingen zijn gebaseerd op de Mokkenpers HTP621

**Sublimatie papier**

Standby temperatuur: 160℃

Pers temperatuur: 165℃

Tijd: 140 seconden

Druk: Laag

Verwijderen: Heet

Element Mokkenpers HTP621: Mokkenpers element Esspresso 2,5 OZ (Element Small)

**Verwerking**

* Print het ontwerp in spiegelbeeld op het Sublimatie. Bevestig de transfer op het Sublimatie Espresso Kopje met Hittebestendige Tape **.**
* Doe het Sublimatie Espresso Kopje in de pers, sluit de pers en druk op Start.
* Verwijder na het persen direct het Sublimatie papier.
* Laat het Sublimatie Espresso Kopje afkoelen.

**Tips**

Het Sublimatie Espresso Kopje heeft zijn maximale vaatwasbestendigheid na 24 uur. Vaatwasbestendigheid kan nooit gegarandeerd worden.

Om de print zo scherp mogelijk te houden is het zinvol het Sublimatie Espresso Kopje na het persen iets sneller af te koelen. Echter, koel het Espresso Sublimatie Kopje niet tè snel af door deze onder te dompelen. Door de relatief hoge temperatuur kan het Sublimatie Espresso kopje hiervan barsten. Je kan het Sublimatie Espresso Kopje beter afkoelen door deze zo gelijk matig mogelijk met een plantenspuit nat te spuiten. Hierdoor koelt deze wel sneller af, maar is er geen gevaar dat het Sublimatie Espresso Kopje barst.