**Handleiding**

De verwerking van Keramische Tegel 10 x 10 cm is opgesteld door onze specialisten en moet nauwkeurig worden gevolgd om te zorgen voor het beste eindresultaat. De verwerking kan je hieronder vinden:

**Transferpapier TheMagicTouch CPM**

Temperatuur: 170℃

Tijd: 300 seconden

Druk: Medium | 4-5 bar

Verwijderen: Koud

Hulpmiddel: T-Pad

**Verwerking**

* Print het ontwerp in spiegelbeeld op het transferpapier CPM  Leg de T-Pad met de gladde kant naar boven op de persmat.
* Leg de het transferpapier CPM met de afbeelding naar boven op de T-pad.
* Positioneer daarop de tegel met de te bedrukken kant op de afbeelding.
* Leg daarop een vel Releasepapier
* Pers gedurende de aangegeven tijd, temperatuur en druk.
* Laat de tegel afkoelen tot lauw/warm en verwijder het transferpapier CPM rollend.

**Tips**

Leg de tegel altijd in het midden van de transferpers voor een zo gelijkmatig mogelijke drukverdeling. Het is niet mogelijk om de tegel aflopend te bedrukken met transferpapier CPM. Houdt rondom een rand aan van ca. 1 cm en zorg dat de print niet op het aflopende gedeelte van de rand van de tegel komt.