**Handleiding Pearl Glitter Flex**

Veel meer glitter is onmogelijk

Voorpersen : Ja  
Temperatuur : 155℃  
Tijd : 15 seconden  
Druk : Medium Druk-4 Bar  
Verwijderen : Lauw/warm  
Napersen : Niet nodig

Het Pearl Glitter Flex moet gespiegeld worden uitgesneden.

**Geschikt voor:**

Katoen, Polyester of mix van beide.

**Eigenschap:**

Flexfolie voorzien van minerale glitterdeeltjes.  
De drager bestaat uit een transparante licht klevende PET drager.

**Behandeling:**

1. Snij het ontwerp aan de lijmkant, in spiegelbeeld.
2. Verwijder het overtollige flexfolie materiaal met een pelmesje van de transparante drager, zodat alleen nog overblijft op de drager wat je daadwerkelijk wilt gaan bedrukken.
3. Leg het textiel op de transferpers en leg de transparante drager met daarop het ontwerp, bovenop het textiel met de drager naar boven. Je ziet de afbeelding nu niet meer in spiegelbeeld door de transparante drager.
4. Verwerk het flexfolie met de aangegeven temperatuur, tijd en druk
5. Verwijder de drager.

**Verwerking:**

Pearl Glitter is met alle gangbare snijplotters te verwerken.  
Mogelijk dat bij de Silhouette Cameo Plotters een ontwerp dubbel gesneden moet worden, afhankelijk van de gesteldheid van het mesje. Een standaard mesje van 45 Graden geeft het beste resultaat. Het is in alle gevallen beter de mesdruk te verhogen en niet te diep te snijden. Dit maakt het snijresultaat nauwkeuriger dan wanneer het mesje te diep snijd.

Snijinstellingen:

Mes : 3  
Drukkracht : 33  
Snelheid : 10