**Handleiding**

De verwerking van Kinder Spiegel Bloem is opgesteld door onze specialisten en moet nauwkeurig worden gevolgd om te zorgen voor het beste eindresultaat. De verwerking kan je hieronder vinden:

**Sublimatie**

Temperatuur: 180℃

Tijd: 60 seconden

Druk: Laag | 2-3 bar

Verwijderen: Heet

Hulpmiddel: Teflon Vel

**Verwerking**

* Print het ontwerp in spiegelbeeld op het **Sublimatie papier**.
* Verwijder de beschermfolie van de Kinder Spiegel Bloem.
* Leg een **Teflon vel**op de persmat en leg daarop een vel papier.
* Leg de Kinder Spiegel Bloem op het vel papier.
* Leg hierop het Sublimatie papier met de gespiegelde print naar beneden.
* Leg hierop een tweede **Teflon vel**.
* Pers gedurende de aangegeven tijd, temperatuur en druk.
* Verwijder het Teflon vel en het Sublimatie papier direct.

**Tips**

Je kan de Kinder Spiegel Bloem aflopend bedrukken. Zorg dat de print de Kinder Spiegel Bloem overlapt om het hele oppervlak aflopend te bedrukken. Let er op dat het overlappende gedeelte van het sublimatiepapier op het papier en teflon vel onder de Kinder Spiegel Bloem terecht komt zodat er geen kleur pigment uit de print in de persmat komt.

Zet de print eventueel vast met **hittebestendig tape** om verschuiven te voorkomen.