**Handleiding Poli-Flex Premium**

**Een lekker klevende drager**

**Eigenschappen**

**VOORPERSEN:** Ja

**TEMPERATUUR:** 160℃

**TIJD:** 15 seconden

**DRUK:** 4 Bar (Medium Druk)

**VERWIJDEREN:** Lauw/warm

Het Poli-flex premium moet gespiegeld worden uitgesneden.

**Geschikt voor**

Katoen, polyester of mix van beide

**Eigenschap**

Polyurethaan folie met een polyurethaan smeltlijm op een klevende PET drager

Behandeling

1. Snij het ontwerp aan de lijmkant, in spiegelbeeld.
2. Verwijder het overtollige flexfolie materiaal met een pelmesje van de transparante drager, zodat alleen nog overblijft op de drager wat je daadwerkelijk wilt gaan bedrukken.
3. Leg het textiel op de transferpers en leg de transparante drager met daarop het ontwerp, boven op het textiel met de drager naar boven. Je ziet de afbeelding nu niet meer in spiegelbeeld door de transparante drager.
4. Verwerk het flexfolie met de aangegeven temperatuur, tijd en druk.
5. Verwijder de drager.

**Meer informatie**

Bekijk meer informatie over premium flex

**Verschil tussen Premium en Turbo Flex**

Het premium flex is traditioneel flexfolie dat al jaren een constante factor is in ons assortiment. De ecologisch verantwoorde polyurethaan film heeft een matte ondergrond en bevat een klevende drager. Het Turbo flex is de opvolger van de premium flex met het voordeel van het overzetten op lagere temperaturen en kortere perstijd.

**Opmaak**

De grondstoffen en materialen die worden gebruikt zij ecologisch verantwoord en bevatten geen schadelijke materialen of verontreinigingen en voldoen volledig aan de Reach regulation (EC) No 1907/2006 en CLP Regalution (EC) No 1272/2008 en latere versies. Dit product is gegarandeerd vrij van asbest, PVC en PCB’s

**Wasvoorschriften**

Wasbaar tot 80 C, niet over de print strijken, kan in de droger. Geen wasverzachter gebruiken. Niet wassen binnen 24 uur na het persen.