**[Kan ik Pearl Glitter Flexfolie over elkaar heen persen](https://themagictouch.nl/handleidingen/handleiding-pearl-glitter-flexfolie/)**

Dit is niet aan te raden. Door de glitter deeltjes is de hechting van de folie op elkaar niet goed te garanderen. Het is beter om de eventueel verschillende kleuren in een ontwerp in elkaar uit te sparen zodat alle kleuren van het ontwerp op de stof van het kledingstuk hechten.

[**Ik krijg witte randjes rondom mijn opdruk. Hoe kan dit?**](https://themagictouch.nl/handleidingen/handleiding-pearl-glitter-flexfolie/)

Meestal is er dan geperst met een te hoge druk. Door de hoge druk komt de lijm onder de folie vandaan. Glitter flex moet met een medium druk worden aangebracht. (4 bar)

 [**Ik kan niet goed zien waar de plotter heeft gesneden, heeft hij het wel goed uitgesneden?**](https://themagictouch.nl/handleidingen/handleiding-pearl-glitter-flexfolie/)

Waarschijnlijk wel, de snijlijnen zijn bij Pearl Glitter wat lastiger te zien dan bij de standaard snijfolies. Het helpt om de folie enigszins te buigen, hierdoor openen de snijlijnen zich een beetje waardoor ze beter zichtbaar worden.