**Handleiding Fantasy & Crazy Flex**

Voorpersen : Ja  
Temperatuur : 165℃  
Tijd : 17 seconden  
Druk : Medium-Hoog 4-6 bar  
Verwijderen : Heet-Warm

Het Fantasy & Crazy flex folie moet gespiegeld worden uitgesneden.

**Eigenschap**

Goed snijd- en pelbare flex met een uniek kleurrijk design.  
De Polyurethaan folie op waterbasis zit op een licht klevende polyester drager.

**Opmaak**

De grondstoffen en materialen, die worden gebruikt zijn ecologisch verantwoord en bevatten geen schadelijke materialen of verontreinigingen en voldoen volledig aan de Reach Regulation (EC) No 1907/2006 en CPL Regulation (EC) no 1272/2008 en latere revisies.   
Dit product is gegarandeerd vrij van asbest, PVC en PCB’s

Behandeling

1. Snij uw ontwerp an de lijmkant, in spiegelbeeld
2. Verwijder het overtollige flexfolie materiaal met een pel gereedschap van de transparante drager, zodat alleen nog overblijft op de drager wat daadwerkelijk op het textiel moet komen.
3. Leg de transparante drager met daarop het ontwerp boven op het textiel met de drager naar boven, zodat de afbeelding door de drager zichtbaar is en pers met de aangegeven temperatuur en tijd. Verwijder de drager vrijwel direct na ca. 5 seconden

Wasvoorschriften

* Wasbaar tot 40℃
* Niet over de print strijken
* Niet in de wasdroger
* Geen wasverzachter
* **Niet wassen binnen 24 uur na het persen**

Snijinstellingen

Mes : 2

Drukkracht : 12

Snelheid : 10