**Handleiding Poli-Flex Turbo**

**Voor katoen**

**Voorpersen**: 5 seconden

**Temperatuur**: 160°C

**Seconden**: 5 seconden

**Druk**: Medium druk – 3 Bar

**Verwijderen**: Lauw/warm

 **Polyester**

**Voorpersen:** 5 seconden **Temperatuur**: 130°C

**Seconden**: 5 seconden

**Druk**: Lage druk – 2 Bar

**Verwijderen**: Lauw/warm

**Napersen**: 10 seconden

 **Het poli-flex turbo moet gespiegeld worden uitgesneden.**

**Geschikt voor**

Katoen, Polyester, mix van katoen/polyester, onbehandeld Nylon

**Eigenschap**

Polyurethaan Folie met een snel reagerende warmlijn en PET drager

**Behandeling**

1. Snij het ontwerp aan de lijmkant in spiegelbeeld
2. Verwijder het overtallige flexfolie materiaal met een pelmesje van de transparante drager, zodat alleen nog overblijft op de drager wat je daadwerkelijk wilt gaan drukken.
3. Leg het textiel op de transferpers en leg de transparante drager met daarop het ontwerp, boven op het textiel met de drager naar boven. Je ziet nu de afbeelding nu niet meer in spiegelbeeld door de transparante drager.
4. Verwerk het flexfolie met de aangegeven temperatuur, tijd en druk.
5. Verwijder de drager.(napersen met bakpapier bij Nylon)

**De Kracht van het Turbo Flex.**

Turbo flex is een veelzijdig product, door de lage verwerking, temperatuur en snel reagerende lijm.Het heeft een fraaie opaciteit met een matte finisch en kan gesneden worden met alle gangbare plotters met standaard mesje. De drager is warm te verwijderen.

**Opmaak**

De grondstoffen en materialen, die worden gebruikt zijn ecologisch verantwoord en bevatten geen schadelijke materialen of verontreinigingen en voldoen volledig aan de Reach regulation (EC) No 1907/2006 en CLP Regulation (EC) no 172/2008 en latere revisies. Dit product is gegarandeerd vrij van asbest, PVC en PCB’s

**Wasvoorschriften**

Wasbaar tot 60°C
Niet over de print strijken
kan in de droger
Geen wasverzachter gebruiken
**Niet wassen binnen 24 uur na het persen.**

**Snijinstellingen Silhouette Cameo**

Mes 1
Drukkracht 8
Snelheid 10