**Handleiding Poli-Tape Reflecterend Flex**

**Eco, Nylon en EN-Norm**

**ECO & EN-Norm**

**Voorpersen**: Ja

**Temperatuur**: 160°C

**Seconden**: 15 seconden

**Druk**: Medium druk – 4 Bar

**Verwijderen**: Lauw/warm

**Napersen**: niet nodig

**ECO Nylon**

**Voorpersen**: Ja

**Temperatuur**: 145-150°C

**Seconden**: 5 seconden

**Druk**: Lage druk – 2-3 Bar

**Verwijderen**: Lauw/warm

**Napersen**: 15 seconden

**Alle soorten van het reflecterend Flex moet gespiegeld worden uitgesneden.**

**Geschikt voor**

Katoen, Polyester, mix van Katoen/Polyester (ECO Nylon voor Nylon)

**Eigenschap**

Reflecterend

**Behandeling**

1. Snij het ontwerp aan de lijmkant in spiegelbeeld
2. Verwijder het overtallige flexfolie materiaal met een pelmesje van de transparante drager, zodat alleen nog overblijft op de drager wat je daadwerkelijk wilt gaan drukken.
3. Leg het textiel op de transferpers en leg de transparante drager met daarop het ontwerp, boven op het textiel met de drager naar boven. Je ziet nu de afbeelding nu niet meer in spiegelbeeld door de transparante drager.
4. Verwerk het flexfolie met de aangegeven temperatuur, tijd en druk.
5. Verwijder de drager.

**Reflecterend ECO**

Reflecterende folie die het licht in zoveel mogelijke richtingen weerkaatst voor hoge zichtbaarheid met een uitstekende prijs-kwaliteitsverhouding.

**Reflecterend ECO NYLON**

Als de Reflecterende ECO folie, maar dan met de speciale Nylon Flex lijmlaag

**Reflecterend EN-NORM (hulpdiensten)**

Een reflecterende opdruk van kleding voor hulpdiensten zoals Ambulance, brandweer, politie en andere toepassingen bij b.v. werk aan de weg moet voldoen aan de EN ISO 20471:2013 norm. Deze retro reflecterende flexfolie voldoet aan deze EN-Norm e biedt dus de grootst mogelijke zichtbaarheid en veiligheid van de opdruk in het donker.

**Wasvoorschriften**

Wasbaar tot 60°C  
Niet over de print strijken  
Niet in de droger  
Geen wasverzachter gebruiken  
**Niet wassen binnen 24 uur na het persen.**

**Snijinstellingen Silhouette Cameo**

Mes 2  
Drukkracht 33  
Snelheid 10