**Handleiding Poli-Tape Glitter Flex**

 **Voorpersen**: Ja **Temperatuur**: 160°C **Seconden**: 15 seconden **Druk**: Medium druk – 4 Bar **Verwijderen**: Lauw/warm **Napersen**: niet nodig

**Het Poli-Tape Glitter Flex moet gespiegeld worden uitgesneden.**

**Geschikt voor**

Katoen, Polyester, mix van Katoen/Polyester

**Eigenschap**

Polyurethaan folie met een polyurethaan smeltlijm op een klevende PET drager

**Behandeling**

1. Snij het ontwerp aan de lijmkant in spiegelbeeld
2. Verwijder het overtallige flexfolie materiaal met een pelmesje van de transparante drager, zodat alleen nog overblijft op de drager wat je daadwerkelijk wilt gaan drukken.
3. Leg het textiel op de transferpers en leg de transparante drager met daarop het ontwerp, boven op het textiel met de drager naar boven. Je ziet nu de afbeelding nu niet meer in spiegelbeeld door de transparante drager.
4. Verwerk het flexfolie met de aangegeven temperatuur, tijd en druk.
5. Verwijder de drager.

**Eigenschap**

Glitter Flex is op subtiele wijze voorzien van kleine glitterdeeltjes, die de folie een extra sprankelend effect geven zonder nu meteen enorm te gaan glitteren. De grondstoffen en materialen, die worden gebuikt zijn ecologisch verantwoord, hebben geen PVC, plastic film of een hoge dosis aan metaaldeeltjes.

**Wasvoorschriften**

Wasbaar tot 60°C
Niet over de print strijken
Niet in de droger
Geen wasverzachter gebruiken
**Niet wassen binnen 24 uur na het persen.**

**Snijinstellingen Silhouette Cameo**

Mes 1
Drukkracht 10
Snelheid 10