**Veel gestelde vragen Glitter Flex**

**Is deze folie veel dikker dan het Premium Flex?**

Nee, doordat de basis nagenoeg hetzelfde is als het Premium Flex is ook de dikte van de folie met 0,10mm hetzelfde.

**Is het mogelijk om Glitter Flex over elkaar heen te persen?**

Dit is niet aan te raden. Door glitter deeltjes is de hechting van de folie op het metallic flex niet goed te garanderen. Het is beter om de eventueel verschillende kleuren in een ontwerp in elkaar uit te sparen zodat alle kleuren van het ontwerp op de stof van het kledingstuk hechten.

**Wij krijgen witte puntjes, hoe kan dat?**

Meestal is er dan geperst met een te hoge druk. Door de hoge druk komt de lijm onder de folie vandaan. Glitter flex moet met een medium druk worden aangebracht. (4 bar)