**Handleiding MagiCut Metallic flex**

***Spiegelachtig***

**Voorpersen**: Ja **Temperatuur**: 155°C **Seconden**: 20 seconden **Druk**: Medium druk – 4 Bar **Verwijderen**: Koud **Napersen**: 10 seconden

**Het Magicut Metallic Flex moet gespiegeld worden uitgesneden.**

**Geschikt voor**

Katoen, Polyester, mix van Katoen/Polyester

**Eigenschap**

Polyurethaan Metallic film met smeltlaag en PET drager

**Behandeling**

1. Snij het ontwerp aan de lijmkant in spiegelbeeld
2. Verwijder het overtallige flexfolie materiaal met een pelmesje van de transparante drager, zodat alleen nog overblijft op de drager wat je daadwerkelijk wilt gaan drukken.
3. Leg het textiel op de transferpers en leg de transparante drager met daarop het ontwerp, boven op het textiel met de drager naar boven. Je ziet nu de afbeelding nu niet meer in spiegelbeeld door de transparante drager.
4. Verwerk het flexfolie met de aangegeven temperatuur, tijd en druk.
5. Verwijder de drager.

**Eigenschap**

Staat ook bekend als spiegel Flex folie.

**Product informatie**

Het metallic flex folie beschikt over uitstekende snij-en pel eigenschappen, zodat met elke gangbare snijplotter verwerkt kan worden. De transparante drager zorgt voor een makkelijke verwerking bij het persen. De folie neemt niet de structuur van de stof over na het bedrukken, waardoor het spiegelende oppervlak gewaarborgd blijft na het aanbrengen op het textiel.

**Wat is het verschil met soft metallic flex?**

Metallic Flex heeft een spiegel effect en is hierdoor wat stugger. Soft Metallic is het aller dunste flexfolie wat er bestaat en heeft ook een metallic look, minder spiegelend. Het soft metallic voelt ultra zacht aan en is nauwelijks voelbaar.

**Niet te gebruiken met**

Nylon stoffen of geïmpregneerde stoffen

**Opmaak**

De grondstoffen en materialen, die worden gebruikt zijn ecologisch verantwoord en bevatten geen schadelijke materialen of verontreinigingen en voldoen volledig aan de Reach Regulation (EC) N0 1907/2006 en CLP Regulation (EC) no 1272/2008 en latere revisies. Dit product is gegaradeerd vrij van asbest, PVC en PCB’s.

**Wasvoorschriften**

Wasbaar tot 40°C  
Niet over de print strijken  
Niet in de droger  
Geen wasverzachter gebruiken  
**Niet wassen binnen 24 uur na het persen.**

**Snijinstellingen Silhouette Cameo**

Mes 3  
Drukkracht 33  
Snelheid 10