**Handleiding Poli-Tape Nylon Flex**

**Voorpersen**: Ja

**Temperatuur**: 145-150°C

**Seconden**: 5 seconden

**Druk**: Lage druk – 2-3 Bar

**Verwijderen**: Lauw/warm

**Napersen**: 15 seconden

**Het poli-flex Nylon moet gespiegeld worden uitgesneden.**

**Geschikt voor**

Vuil werende en waterafstotende stoffen

**Eigenschap**

Een extra sterke lijmlaag

**Behandeling**

1. Snij het ontwerp aan de lijmkant in spiegelbeeld
2. Verwijder het overtallige flexfolie materiaal met een pelmesje van de transparante drager, zodat alleen nog overblijft op de drager wat je daadwerkelijk wilt gaan drukken.
3. Leg het textiel op de transferpers en leg de transparante drager met daarop het ontwerp, boven op het textiel met de drager naar boven. Je ziet nu de afbeelding nu niet meer in spiegelbeeld door de transparante drager.
4. Verwerk het flexfolie met de aangegeven temperatuur, tijd en druk.
5. Verwijder de drager en pers na met bak- of releasepapier.

**Wanner gebruikt u Nylon flex.**

Nylon Flexfolie is gemaakt voor de wat moeilijke stoffen. Door de extra sterke lijmlaag het het Nylon Flexfolie beter aan de vuil werende of waterafstotende stof. Het Nylon Flexfolie wordt voornamelijk gebruikt voor buitenkleding of textiel waarbij de coating laag niet bekend is.

**Opmaak**

De grondstoffen en materialen, die worden gebruikt zijn ecologisch verantwoord en bevatten geen schadelijke materialen of verontreinigingen en voldoen volledig aan de Reach regulation (EC) No 1907/2006 en CLP Regulation (EC) no 172/2008 en latere revisies. Dit product is gegarandeerd vrij van asbest, PVC en PCB’s

**Wasvoorschriften**

Wasbaar tot 40°C  
Niet over de print strijken  
Niet in de droger  
Geen wasverzachter gebruiken  
**Niet wassen binnen 24 uur na het persen.**

**Snijinstellingen Silhouette Cameo**

Mes 1  
Drukkracht 8  
Snelheid 10