**Veelgestelde vragen**

**Kan ik Nylon Flex over elkaar heen persen?**

In principe wel, al is een hechting direct op de stof altijd beter. Let er op dat de rand van de drager bij de tweede of daaropvolgende kleur niet door de eerst aangebrachte kleur loopt. Hierdoor zou een zichtbare lijn in de eerst aangebrachte kleur kunnen ontstaan.

**Ik krijg af en toe witte randjes om mijn ontwerp. Hoe kan dit?**

Meestal is er dan geperst met een te hoge druk. Door de hoge druk komt de lijm onder de folie vandaan. Premium flex moet met een medium druk worden aangebracht. (4 bar)