**Handleiding Glow in the Dark Flex**

 **Vind altijd de weg in het donker**

Voorpersen: Ja
Temperatuur:160℃

Tijd: 15 seconden
Druk: Medium druk - 4 Bar
Verwijderen: Lauw-Warm
Napersen: niet nodig

**Het Glow In The Dark Flexfolie moet gespiegeld worden uitgesneden**.

**Geschikt voor**

Katoen, Polyester, Mix van Katoen /Polyester

Eigenschap

Een gering klevende drager met een foto-luminiscerend effect.

**Behandeling**

1. Snij het ontwerp aan de lijmkant in spiegelbeeld
2. Verwijder het overtallige flexfolie materiaal met een pelmesje van de transparante drager, zodat alleen nog overblijft op de drager wat je daadwerkelijk wilt gaan drukken.
3. Leg het textiel op de transferpers en leg de transparante drager met daarop het ontwerp, boven op het textiel met de drager naar boven. Je ziet nu de afbeelding nu niet meer in spiegelbeeld door de transparante drager.
4. Verwerk het flexfolie met de aangegeven temperatuur, tijd en druk.
5. Verwijder de drager

**Opmaak**

De grondstoffen en materialen, die worden gebruikt zijn ecologisch verantwoord en bevatten geen schadelijke materialen of verontreinigingen en voldoen volledig aan de Reach regulation (EC) No 1907/2006 en CLP Regulation (EC) no 1272/2008 en latere revisies. Dit product is gegarandeerd vrij van asbest, PVC en PCB’s

**Het Effect Foto-Luminisceren**

Door de unieke samenstelling van deze flex, geraken de atomen in de folie naar een aangeslagen toestand door de energie van het licht als er licht op schijnt. In het donker springen de atomen terug naar een baan met een lagere energie rondom de atoomkern. Hierdoor ontstaat er een zacht groenig licht. Dit effect wordt Luminiscentie genoemd.

**Wasvoorschriften**

Wasbaar tot 60°C
Niet over de print strijken
Kan in de droger
Geen wasverzachter gebruiken
**Niet wassen binnen 24 uur na het persen.**

**Snijinstellingen Silhouette Cameo**

Mes 4
Drukkracht 33
Snelheid 5