**Handleiding 123 FLock**

 **Het meest populaire & succesvolle flex ter wereld**

**Lage Temperatuur**

Voorpersen: Ja
Temperatuur:130℃
Tijd: 15-20 Seconden
Druk: Medium 2-3 Bar
Verwijderen: Lauw verwijderen

**Hoge Temperatuur**

Voorpersen: Ja
Temperatuur:150℃
Tijd: 10 Seconden
Druk: Medium 2-3 Bar
Verwijderen: Lauw verwijderen

**Het Flockfolie moet gespiegeld worden uitgesneden.**

**Geschikt voor**

Katoen, Polyester of mix van Katoen/Polyester

**Eigenschap**

Een zachte suede –achtige folie met een warm aanvoelende vezelstructuur. Door de unieke, snel reagerende polyester smeltlijm is een kortere perstijd of een lage verwerkingstemperatuur mogelijk. Het 123Flock is makkelijk te pellen en kan met alle gangbare snijplotters verwerkt worden.

**PVC & PCB Vrij Flockfolie**

De grondstoffen en materialen die worden gebruikt zijn ecologisch verantwoord en bevatten geen schadelijke materialen of verontreinigingen en voldoen volledig aan de Reach Regulation (EC) No 1907/2006 en CPL Regulation (EC) no 1272/2008 en latere revisies. Dit product is gegarandeerd vrij van asbest, PVC en PCB’s.

**Behandeling**

1. Snij uw ontwerp aan de lijmkant in spiegelbeeld.
2. Verwijder het overtollige flexfolie materiaal met een pelgereedschap van de transparante drager, zodat alleen nog overblijft op de drager wat daadwerkelijk op het textiel moet komen.
3. Leg het textiel op de transferpers en leg de transparante drager met daarop het ontwerp boven op het textiel met de drager naar boven. Je ziet de afbeelding nu niet meer in spiegelbeeld door de trans[arante drager.
4. Verwerk het Flockfolie met de aangegeven temperatuur, tijd en druk.
5. Verwijder de drager.

Snijden

Bij een juiste mes-instelling is geen apart mesje nodig en geeft een standaard mesje van 45graden het beste resultaat. Het mesje hoeft alleen door de smeltlijm heen te snijden en niet door de flocklaag. Als het mesje in de transparante drager snijdt, is het mesje te diep afgesteld. Het is in alle gevallen beter de mesdruk te verhogen en niet dieper dan noodzakelijk te snijden. Dit maakt het snijresultaat nauwkeuriger dan wanneer het mesje te diep snijdt.

**Veelal toegepast op**

Het bedrukken van T-shirts, truien, sport en vrijetijdkleding, sporttassen en promotionele artikelen.

**Wasvoorschriften**

Wasbaar tot 40℃
Niet over de print strijken
Niet in de droger
Geen wasverzachter gebruiken

**Niet wassen binnen 24 uur na persen**.

**Silhouette Cameo**

Mes 4
Drukkracht 20
Snelheid 10