**Handleiding over Acryl Award Driehoek**

De verwerking van Acryl Award Driehoek is opgesteld door onze specialisten en moet nauwkeurig worden gevolgd om te zorgen voor het beste eindresultaat. De verwerking kan je hieronder vinden:

**Transferpapier TheMagicTouch CPM**

Temperatuur: 170℃

Tijd: 60 seconden

Druk: Medium | 4-5 bar

Verwijderen: Koud

Hulpmiddel: T-Pad

**Verwerking**

* Print het ontwerp in spiegelbeeld op het transferpapier TheMagicTouch CPM
* Zorg dat het oppervlak van het Acryl stof- en vetvrij is.
* Leg het Acryl op een vel papier op de persmat.
* Leg hierop het transferpapier met de gespiegelde print naar beneden.
* Leg hierop de T-pad met de gladde kant op de transfer en het Acryl.
* Pers met de aangegeven instellingen.
* Verwijder de T-pad en laat het Acryl geheel afkoelen.
* Verwijder het transferpapier rollend van het Acryl.
* Bevestig het Acryl in de voet door het stevig en de sleuf te drukken.

**Tips**

Met witte toner is de afbeelding veel beter zichtbaar op het transparante Acryl. Omdat de overige toner kleuren transparant zijn, ontstaat zonder witte toner een doorzichtige opdruk.  
Zorg dat de print het Acryl overlapt om het hele oppervlak aflopend te bedrukken. Let er op dat het overlappende gedeelte van het transferpapier op het vel papier onder het Clipboard terecht komt zodat er geen toner op de persmat komt.